**Devis : Cabanon**

Le cabanon sera fabriqué à partir de persiennes Cométal, modèle :

Insérer le devis du modèle de persienne choisi

Cette section de devis est à ajouter au devis de persienne du modèle retenu pour le cabanon.

1. **Structures :**
   1. Toutes les structures du cabanon seront en angle en aluminium extrudé de 50,8 x 50,8 x 4,7 mm (2" x 2" x 3/16") minimum. Ces structures seront placées à un maximum de 1219 mm (48") centre à centre.
2. **Toiture :**
   1. La toiture sera en tôle d'aluminium de 1,30 mm (0,051") d'épaisseur minimum, d'alliage 5005-H14.
   2. Celle-ci aura deux (2) pentes pour les cabanons de quatre (4) côtés et une (1) seule pente pour les cabanons à trois (3) côtés.
   3. La tôle sera renforcée par des fermes de toit et entretoises constituées d'angles d'aluminium 50,8 x 50,8 x 4,7 mm (2" x 2" x 3/16") disposées selon les recommandations du fabricant.
   4. Une laine semi-rigide calorifuge de 25,4 mm (1") d'épaisseur minimum recouvrira l'intérieur de la toiture.
3. **Coins :**
   1. Coins biseaux :

Les lames seront coupées à onglet et assemblées mécaniquement en usine de façon à former un coin biseau parfait.

**OU**

Coins recouverts :

En tôle d'aluminium de 1,30 mm (0,051") d'épaisseur minimum, d'alliage 5005-H14, assemblés mécaniquement à l'aide de vis.

1. **Installation :**
   1. Le cabanon devra être installé d’équerre et suivant les recommandations du manufacturier.